Инструкция по применению мастики «Руфимаст»

Мастика «Руфимаст» наносится в холодном виде, без использования огня.

Идеально подходит для укладки на старое кровельное покрытия.

Для обработки бетонных и металлических поверхностей наносится валиком, кистью или распылением.

Для устройства мягкой кровли требуется:

1. Нанести первый слой мастики «Руфимаст», который также выполняет функцию праймера

2. Уложить стеклоткань

3. Нанести финишный слой мастики «Руфимаст»

4. Дождаться полного высыхания

Монолитный бесшовный кровельный ковер готов.

Назначение и свойства

Высококачественная битумно-эмульсионная мастика «Руфимаст» на твердых эмульгаторах.

Предназначена для:

- устройства мягких кровель

- гидроизоляции бетонных конструкций

- грунтования металлических конструкций для защиты от коррозии

Обладает высокими гидроизоляционными и антикоррозийными свойствами.

Подготовка поверхности

Не требует особой подготовки поверхности, так как обладает высокими адгезивными свойствами. Пыль и влага на поверхности не ухудшают свойств мастики, так как вода и пылевидные частицы входят в состав мастики «Руфимаст».

Способ нанесения

Мастика «Руфимаст» может наноситься кистью, валиком, распылением или наливом. Перед нанесением размешать до однородной массы.

Время высыхания

Время высыхания при температуре +20С – 3 часа.

Расход

В зависимости от способа нанесения и выполняемого вида работ, расход колеблется от 0,2 - 10 литров/м2

Хранение

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре, в темном помещении, при температуре не ниже +5С.

Раз в месяц необходимо перемешивать.

Меры предосторожности

Рекомендуется использовать спецодежду. При попадании на кожу,  в  первые 20 минут, легко смывается водой, при длительном контакте бензином, керосином. Безопасна при использовании в непроветриваемом помещении, так как не выделяет едких  и ядовитых паров и газов.

Состав: битум, вода, твердые эмульгаторы, пылевидные частицы.

Изготовитель: ООО «Универсал» Россия, Владимирская область, г. Муром,                ул. Фрунзе, 2. Тел/факс (49234)4-17-23; тел: 8(920)938-97-79